ГОСТ 10134.1-82 (СТ СЭВ 1569-79) «Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения водостойкости при 98°С» (изм. 1) (утратил силу)

Внесены изменения:

Изменение № 1 (утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.87 № 2905) (ИУС № 11 1987 г.) (см. стар. ред.)

РАЗРАБОТАНЫ Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л.А. Зайонц, С.Г. Сушкова, Л.П. Ермолаева, М.Л. Кудрякова

ВНЕСЕНЫ Министерством промышленности строительных материалов СССР

Член Коллегии Н.И. Филиппович

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 декабря 1982 г. № 4779

УДК 666.1.001.4:006.334

Группа И19

ОКСТУ 5909

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Взамен ГОСТ 10134-62

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 декабря 1982 г. № 4780 срок действия установлен

с 01.07.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает два метода определения водостойкости при 98° C для неорганического стекла и стеклокристаллических материалов кроме электровакуумных стекол (далее - стекла):

А - для стекла, содержащего щелочи;

Б - для стекла, не содержащего щелочи.

Сущность метода А заключается в воздействии дистиллированной воды при 98°С на измельченное стекло и определении расхода 0,01 н. раствора соляной кислоты при титровании.

Сущность метода Б заключается в воздействии дистиллированной воды при 98°C на измельченное стекло и определении отношения потери массы стекла после испытания к его массе до испытания.

Стандарт не распространяется на оптическое и кварцевое стекло.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1569-79 в части метода А.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Изменение № 1 ГОСТ 10134.1-82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения водостойкости при 98°С

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.87 № 2905

Дата введения 01.12.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5909.

Вводную часть после слов «стеклокристаллических материалов» дополнить словами: «кроме электровакуумных стекол».

Пункт 2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 12.4.003-80 на ГОСТ 12.4.013-85, ГОСТ 12.4.023-76 на ГОСТ 12.4.023-84.

Раздел 3. Четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 306-76 на ГОСТ 14919-83;

шестой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 3584-73 на ГОСТ 6613-86;

десятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.003-80 на ГОСТ 12.4.013-85;

тринадцатый абзац. Исключить слова: «из стекла первого гидролитического класса»;

четырнадцатый абзац. Заменить слова: «0,01 н. раствором соляной кислоты» на «раствором соляной кислоты концентрации с (НCl) = 0,01 моль/дм3»;

шестнадцатый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 10394-72 на ГОСТ 23932-79 и ГОСТ 25336-82;

двадцать третий абзац. Заменить слова: «0,01 н. раствор» на «раствор концентрации с (НCl) = 1 моль/дм3»;

двадцать четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 5853-51 на «по нормативно-технической документации».

Пункты 4.2.2, 5.3. Исключить значение: 0,01 н.

Пункт 4.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9499-70 на ГОСТ 23932-79 и ГОСТ 25336-82.

Пункт 5.1.1. Экспликация к формуле. Заменить слова: «0,01 н. раствора соляной кислоты» на «раствор соляной кислоты концентрации с (НСl) = 0,01 моль/дм3» (2 раза).

(ИУС № 11 1987 г.)