ГОСТ 2424-83 «Круги шлифовальные. Технические условия»

Внесены изменения:

Изменение № 3 (утверждено и введено в действие постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 18.02.92 № 164) (ИУС № 5 1992 г.) (см. стар. ред.);

Изменение № 4 (принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9 от 12.04.96) (ИУС № 11 1996 г.) (см. стар. ред.)

УДК 621.922.02:006.354

Группа Г25

ОКП 39 8100, 39 8200, 39 8300

Срок действия с 01.01.85 до 01.07.95

Информационные данные

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ: B. С. Буров; Н. И. Григорьева; Г. А. Григорьев; А. А. Жулев; В. П. Зинченко; Н. А. Кочергина; З. И. Кремень; C. Ф. Силищев; В. Н. Тырков; С. М. Федотова; И. А. Фоломеева; Н. В. Харченко; М. И. Шаварина; М. Г. Эфрос

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.83 № 3489

3. СРОК ПРОВЕРКИ - 1988 г.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ - 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 556-77 - СТ СЭВ 558-77, СТ СЭВ 560-77, СТ СЭВ 561-77, СТ СЭВ 565-77, СТ СЭВ 2941-81, СТ СЭВ 2943-81, СТ СЭВ 6287-88

5. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 525-86 в части обозначений типов и размеров кругов

6. ВЗАМЕН ГОСТ 2424-75

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.3.028-82 | 2.15, 4.4 |
| ГОСТ 801-78 | 2.14 |
| ГОСТ 1050-74 | 2.14 |
| ГОСТ 1412-85 | 2.14 |
| ГОСТ 1435-74 | 2.14 |
| ГОСТ 3060-86 | 2.12, 4.3 |
| ГОСТ 3647-80 | 2.4 |
| ГОСТ 3882-74 | 2.14 |
| ГОСТ 4543-71 | 2.14 |
| ГОСТ 18118-79 | 2.11, 4.2, 5.3 |
| ГОСТ 19202-80 | 2.11, 4.2, 5.3 |
| ГОСТ 19265-73 | 2.14 |
| ГОСТ 21323-75 | 2.11, 4.2, 5.3 |
| ГОСТ 25961-83 | 2.11, 4.2 |
| ГОСТ 27595-88 | 5.5 |

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1989 г.) С ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, утвержденными в июне 1985 г., январе 1989 г. (ИУС 9-85, 4-89)

9. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.07.95 (Постановление Госстандарта СССР от 27.01.89 № 127)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные круги общего применения на керамический (К), бакелитовой (Б), вулканитовой (В) связках, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на отрезные круги, обдирочные круги зернистостей 63 и более, круги типов 1 и 5 для ручных машин.

Требования настоящего стандарта в части разд. 1, 2 (кроме п. 2.2), 4, 5 и п. 3.4 являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми.

Требования по безопасности изложены в п. 2.13.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, № 3, № 4)

Группа Г25

Изменение № 3 ГОСТ 2424-83 Круги шлифовальные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 18.02.92 № 164

Дата введения 01.10.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначения: (СТ СЭВ 556-77 - СТ СЭВ 558-77; СТ СЭВ 560-77; СТ СЭВ 561-77; СТ СЭВ 565-77; СТ СЭВ 2941-81; СТ СЭВ 2943-81; СТ СЭВ 6287-88).

Вводная часть. Заменить обозначения: (КПГ, КМ) на (К);

дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта в части разд. 1, 2 (кроме п. 2.2), 4, 5 и п. 3.4 являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми».

Пункт 1.2. Чертеж 2, таблица 2. Заменить обозначение: F на U;

таблица 3. Для D = 450 и 500 мм заменить значения для граф: Ρ - 115 на «-»; F - 25 на «-»;

таблица 10. Заменить значения для граф: Τ - 25 на 20; 26; N - 10 на 8, 10; Ε - 15 на 12; 15; J - 108 на 80; 108;

чертеж 13. Заменить обозначение: F на G (со стороны ступицы);

таблица 13. Заменить обозначение: F на F = G.

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: 24А на 26А; КПГ на К1А.

Пункт 2.2. Таблица 14. Заменить слово: «кремниево-магниевый» на «магниево-кремниевый».

Пункт 2.9. Таблицу 23 дополнить примечанием:

«Примечание. По согласованию с потребителем допускаются повреждения кромок по диаметру посадочного отверстия свыше 76 мм кругов класса А размерами не более 4 мм».

Пункт 2.12. Исключить слова: «и аттестованных на государственный Знак качества».

Пункт 2.14. Таблица 25. Графа «Марка шлифовального материала». Исключить марку: 24А;

графа «Коэффициент шлифования, не менее». Заменить значение: 6,0 и 6,6;

для плоского шлифования таблицу изложить в новой редакции:

| Тип круга | Наружный диаметр круга, мм | Высота круга, мм | Марка шлифовального материала | Зернистость | Степень твердости | Номер структуры | Коэффициент шлифования, не менее | Шероховатости обработанной поверхности Rа, мкм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоское шлифование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 | До 80 |  | 40-25 | СМ2 | 6 | 3,0 |  |
| 10 |  | 16 |  | ;25 | СМ1 |  | 2.5 |  |
| 1; 11; 6; 12 | 160-300 | До 150 |  | 40-16 | М2 - СМ.2 |  | 3,0 |  |
| 1; 5; 7 | 250-300 | Св. 20 | 25 А | 40-25 | СМ1 - С1 |  | 3,6 |  |
|  | 400-600 |  |  |  | М3 - С1 |  |  |  |
| 1 | 250 | До 25 |  |  | СМ1 - С1 |  |  |  |
| 1; 5; | 125-600 | До 80 | 63С; 64С | 40-16 | М3 - С1 | 5-8 | 0,26 |  |
| 2; 5; 7 | 125-600 | До 80 | 63C; 61C | 12-М40 | CM1 - СТ3 | 6-9 | 0,15 | 0,63 |
| 11 | 40-300 | До 150 |  | 40-12 | М3 - С2 | 5-7 | 15,0 | 1,25 |

Круглое наружное врезное шлифование. Графа «Коэффициент шлифования, не менее». Заменить значения: 2,16 на 3,00; 0,7 на 0,9 (для кругов наружным диаметром 400-500 мм); 1,33. на 1,46 (для кругов наружным диаметром 600; 750 мм); 1,56 на 1,70 (для кругов наружным диаметром 3001; 350 мм);

графа «Степень твердости». Заменить значение: С2-СТ2 на С2-СТ3.

Бесцентровое шлифование. Графа «Коэффициент шлифования, не менее». Заменить значение: 0,24 на 0,26.

Шлицешлифование. Графа «Коэффициент шлифования, не менее». Заменить значение: 0,6 на 1,5.

Таблицу 25а изложить в новой редакции (кроме примечания):

Таблица 25а

| Тип круга | Наружный диаметр, круга, мм | Высота круга, мм | Марка шлифовального материала | Зернистость | Степень твердости | Номер структуры | Установленный ресурс, шт., не менее | Шероховатость обработанной поверхности, Ra, мкм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубошлифование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100-300 | До 80 | 26А | 40-25 | М3 - СМ2 | 6-8 | 48 | 1,25 |
|  | 400; 600 |  |  | 10-6 | СМ2 - 02 | 8; 9 | 6360 |  |
| 3 | 250-300 | До 50 |  | 215-16 | М2; М3 | 7; 8 | 18 | 0,63 |
| 11 | Св. 150 |  |  | 40-25 | М3; СМ1 |  | 25/768 | 1,25 |
| Резьбошлифование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250-350 |  |  | 12-М28 | С1- СТ1 |  | 1080 | 0,80 |
| 1; |  |  |  |  | М3; СМ1 |  | 1440 | 0,63 |
| 4 | 400-500 | До 32 | 25А | 6 | С1; С2 | 8-10 | 480 |  |
|  |  |  |  | Заточка |  |  |  |  |
| 3 | 200 | 16 | 2БА | 25 | СМ1 | 8 | 25 | 0,63 |
| 312 | 150 |  |  |  |  | 6 | 416 | 0,40 |

Примечание. Заменить слово: «кремниево-магниевого» на «магниево-кремниевого».

Пункт 2.14. Таблица 26, Графа «Подача, мм/мин». Заменить единицу: мм/мин. на м/мин;

графа «Скорость движения подачи, м/мин.». Для бесцентрового шлифования кругами диаметрами 500, 600 мм при обработке стали ШХ15 заменить обозначение: «-» на 0,1-0,8;

графа «Поперечная подача». Заменить значение: 0,1-0,8 на «-»;

Таблицу 26 дополнить условиями обработки для кругов наружным диаметром 200; 150 - 300 мм (плоское шлифование), а также условиями обработки для заточки (см. с. 66):

Раздел 2 дополнить пунктами - 2.16-2.20:

«2.16. На торцовой поверхности круга должно быть четко нанесено:

товарный знак предприятия-изготовителя или наименование предприятия-изготовителя;

условное обозначение круга без указания типа, кроме кругов типа 2, без указания единиц физических величин (м/с и кл);

номер партии.

Примечания:

1. Маркировка кругов диаметром 40 мм и менее наносится на коробку или пакет.

2. Номер партии и класс неуравновешенности допускается наносить на обратной стороне круга,

3. Маркировку кругов типов 2, 12, 14, 11 и 6 и на кругах диаметром свыше 40 до 200 мм допускается наносить на периферии круга.

4. Марка связки не наносится на кругах диаметром 80 мм и менее.

5. Размер круга, обозначение стандарта и номер партии не наносится на кругах 260 мм и менее.

6. Рабочая скорость не наносится на кругах диаметром менее 100 мм.

2.17. При применении смеси шлифовальных материалов различных марок и зернистостей - маркировать основную марку или зернистость.

2.18. Твердость кругов, проверка которых не предусмотрена ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323, маркируется в соответствии с рецептурой.

При изменении акустического метода маркируют звуковые индексы.

2.19. Маркировка должна сохраняться при транспортировании и хранении.

2.20. Остальные требования к маркировке, а также упаковка - по ГОСТ 27595».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«4.2. Контроль твердости - по ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323, ГОСТ 25961».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 27595».

Приложение 2. Таблица 27. Заменить обозначения: «h1 (для типа ПВД)» на «h1 (для типа ПВД), h (для типа ПВДС)»; «h1 (для типов Т, IT)» на «h1 (для типов ЗП, Т, IT)».

Приложение 4. Таблицу 29 дополнить примечанием:

«Примечание, Числовые значения в обозначении типоразмера круга ставят после буквенных обозначений размеров (кроме D, Τ, Η и D, U, Η для типов 27 и 28)».

| Вид шлифования | Наружный диаметр круга, мм | Обрабатываемый материал, наименование обрабатываемой детали | Диаметр обрабатываемой заготовки, мм | Припуск на обработку, мм | Режим правки |  |  |  | Режим шлифования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рабочая скорость круга, м/с, не более | Глубина резания, ми | Подача, м/мин. | Число проходов | Рабочая скорость круга, м/с, не более | Скорость заготовки, м/мин, (кач./мин.) [обкат/мин] | Глубина резания, мм | Скорость движения подачи, и/мин | Поперечная подача, мм/мин, (мм/ход) [им/дв. ход] |
| Плоское | 200 | Сталь Р6М5 по ГОСТ 19265 62... 65 HRCа | - | 1,0 | 36 | 0,02- 0,03 | 0,2-0,3 |  | 35 | 32 | - | 0,2 | (32) |
|  |  | Сталь У8А по ГОСТ 1435 58... 64 HRCа Сухарь 35×40 мм |  | 0,7 | 30 | 0,03 |  |  | 30 | __ | 0,1 | 12,0 | 3 |
|  | 150-300 | Сталь Р6М5 по ГОСТ 19265 612...65 HRCа |  | 0,3- 0,5 |  | 0,02-0,03 | 0,3- 0,5 | 3 |  |  | 0,05- 0,10 | 2-10 | - |
| Заточка | 200 | Сталь Р18 по ГОСТ 19265 61...64 HRCа Червячная модульная фреза l = 12 мм | 0,125 Dн | 0,2 | 35 | 0,01 | - |  | 315 |  | 0,4 | 1,0 | (0,02) |
|  | 150 | Сталь Р6М5 по ГОСТ 19265 62... 65 HRCа Сверло | 0,06 Dк | 0,3 | 30 | 0,01- 0,02 |  |  | 30 | 10 | 0,02 | - | - |

(ИУС № 5 1992 г.)

Группа Г25

Изменение № 4 ГОСТ 2424-83 Круги шлифовальные. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9 от 12.04.96)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МТС № 1986

Дата введения 1996-12-01

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Белстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Μолдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

Вводная часть. Исключить слова: «и хозяйственного назначения»;

дополнить абзацем: «Требования по безопасности изложены в п. 2.13».

Пункт 1.2. Таблица 1. Графа Т. Для D = 900 мм исключить сноску к размерам 50, 63, 80.

Пункт 2.9. Второй абзац исключить.

Пункт 2.16 дополнить абзацем: «Изображение Знака соответствия для сертифицированной продукции».

Пункт 4.4 дополнить примечанием: «Примечание. Круги типов 2 и 36 на механическую прочность не испытываются».

(ИУС № 11 1996 г.)