ГОСТ 21963-82 «Круги отрезные. Технические условия» (изм. 1-4) (утратил силу)

(Измененная редакция, Изм. № 4).

На обложке и первой странице стандарта под словами «Издание официальное» проставлена буква «Е» в соответствии с Изм. № 3

Изменение № 1;

Изменение № 2 (утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.88 № 1396);

Изменение № 3 (утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.05.89 № 1274);

Изменение № 4 (утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 17.02.92 № 160).

УДК 621.922 : 621.93.026.23 : 006.354

Группа Г25

ОКП 39 81200; 39 8300

Взамен ГОСТ 21963-76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 декабря 1982 г. № 4653 срок действия установлен с 01.01.84 до 01.01.89; в части п. 2.11 - с 01.01.86.

Срок действия продлён до 01.01.94 (ИУС № 8 1988 г.)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на отрезные круги на бакелитовой (Б) и вулканитовой (В) связках, предназначенные для абразивной отрезки и прорезки для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 562-77, СТ СЭВ 563-77.

Вводную часть дополнить абзацем:

Требования настоящего стандарта в части разд. 1, 2 (кроме п. 2.2), 4, 5, п.п. 3.4 и 3.5 являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3, № 4).

Группа Г25

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ГОСТ 21963-82 Круги отрезные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.88 № 1396

Дата введения 01.01.89

Раздел 1 дополнить пунктом 1.1а:

«1.1а. Круги должны изготовляться следующих видов:

1 - для отрезки изделий из металла температурой не более 600°С (общего назначения);

2 - для отрезки изделий из горячего металла температурой более 600°С;

3 - для бесприжоговой отрезки металла;

4 - для отрезки титановых сплавов;

5 - для отрезки магнитопроводов;

6 - для отрезки стекла;

7 - для отрезки неметаллических материалов (динаса, шамота и т. д.).

Таблицу 2 дополнить примечанием 2:

«2. По заказу потребителя допускается изготовлять круги с размерами D и d, отличными от указанных в табл. 2».

Пункт 1.2. Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения круга с наружным диаметром D = 400 мм, высотой Н = 4 мм, диаметром посадочного отверстия d = 51 мм, из нормального электрокорунда марки 14А, зернистости 40-Н со звуковым индексом 41, на бакелитовой связке (Б) с упрочняющими элементами (У), с рабочей скоростью 80 м/с, 2-го класса неуравновешенности, для резки горячего металла:

400×4×51 14А 40-Η 41 БУ 80 м/с 2 кл. 2 ГОСТ 21963-82».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Круги на бакелитовой связке должны изготовляться из шлифматериалов и зернистостей, указанных в табл. 3.

Таблица 3

| Шлифматериал |  | Зернистость | Вид круга |
| --- | --- | --- | --- |
| вид | марка |  |  |
| Нормальный электрокорунд | 15А | 50-12 | 1; 2 |
|  | 13А; 14А | 125-12 |  |
| Белый электрокорунд | 24А; 25А | 50-5 | 3 |
| Хромотитанистый электрокорунд | 94А; 93А | 125-16 | 1; 2 |
|  | 32А; 91А | 50-16 | 3 |
| Циркониевый электрокорунд | 38А | 125-50 | 2 |
| Черный карбид кремния | 53С; 54С; 55С | 160-16 | 4; 5; 7 |
| Зеленый карбид кремния | 63С | 16-6 | 6 |

Примечания:

1. По заказу потребителя допускается изготовление кругов других марок, зернистостей, шлифматериалов или их смесей.

2. Круги на вулканитовой связке должны изготовляться из нормального или хромотитанистого корундов марок 13А, НА, 15А, 93А, 94А, зернистостей 6-50, общего назначения».

Пункт 2.9. Заменить значение: 2 на 3.

Пункт 2.11 изложить в новой редакции:

«2.11. Круги на бакелитовой связке должны изготовляться со звуковыми индексами с 25 по 51, на вулканитовой связке - с 23 по 45.

Таблица показаний прибора в зависимости от звуковых индексов приведена в обязательном приложении 1».

Пункт 2.12 исключить.

Пункт 2.13 изложить в новой редакции:

«2.13. Механическая прочность кругов на вулканитовой связке должна обеспечивать их работу с рабочей скоростью 50; 60; 80 м/с; механическая прочность кругов на бакелитовой связке без упрочняющих элементов должна обеспечивать их работу с рабочей скоростью 50; 60 м/с; механическая прочность кругов на бакелитовой связке с упрочняющими элементами должна обеспечивать их работу с рабочей скоростью 80 и 100 м/с».

Пункт 2.14. Заменить слова: «в пределах допуска на высоту» на «не более чем на 30%». V

Пункт 2.16 изложить в новой редакции:

«2.16. Коэффициенты шлифования кругов должны соответствовать указанным в табл. 6.

Таблица 6

| Вид круга | Наружный диаметр круга, мм | Обрабатываемый материал | Размеры заготовки, мм | Рабочая скорость круга, м/с | Подача, мм/мин | Мощность электродвигателя, кВт, не менее | Коэффициент шлифования, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180- 230 | Сталь 45 по ГОСТ 1050-74 | D3 = (0,1-0,12) DK | 80 | 800-120С | 4 | * 1,6 |
|  | 300 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 400 |  |  |  |  | 17 |  |
|  | 500 |  |  |  |  | 25 |  |
|  | 600 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | 800 |  |  |  | 450-700 | 60 |  |
|  | 900 | Сталь 45 или сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 |  |  |  | 80 |  |
|  | 1000 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | 1200 |  |  |  |  | 150 |  |
|  | 1500 |  |  |  |  | 220 |  |
|  | 180-230 | Труба Dу 15 по ГОСТ 3262-75 | 21,3×2,8 | 60; 80 | 200×300 | 1,4 | 1,8 |

Продолжение таблицы

| Вид круга | Наружный диаметр круга, мм | Обрабатываемый материал | Размеры заготовки, мм | Рабочая скорость круга, м/с | Подача, мм/мин | Мощность электродвигателя, кВт, не менее | Коэффициент шлифования, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | Труба по ГОСТ 8732-78 из стали 10 по ГОСТ 8731-87 | 57×4 | 60; 80 | 200-300 | 3 | 1,9 |
|  | 400 |  | 89×4 |  |  | 4 |  |
|  | 500 |  | 108×4 |  |  | 7,5 |  |
|  | 150* | Сталь 65Г по ГОСТ 14959-79 | 5-6 | 50 | 150-200 | 0,75 | 0,24 |
|  | 300* | Сталь 45 | D3 = (0,13 - 0,15) DK | 60 |  | 15,0 | 0,45 |
| 2 | 600 | Сталь 12Х18Н10Т | D3 = (0,1 - 0,15) DK | 80 | 800-1200 | 36 | 4,0 |
|  | 800 |  |  |  | 600-700 | 60 |  |
|  | 900 |  |  |  |  | 80 |  |
|  | 1200 |  |  |  |  | 150 |  |
|  | 1500 |  |  |  |  | 220 |  |
| 3 | 300 | Сталь 45 или сталь Р6М5 по ГОСТ 19265-73 |  |  | 800-1200 | 14 | 1,2 |
|  | 400 |  |  |  |  | 17 |  |
|  | 500 |  |  |  |  | 25 |  |
|  | 600 |  |  |  |  | 36 |  |
| 4 | 400 | Титановый сплав ВТ8, ВТ20 |  | 50- 80 | 300-700 | 17 | 0,7 |
|  | 500 |  |  |  |  | 25 |  |
| 5 | 300 | Магнитопровод из стали электротехнической СТ 3413 | 40×25 | 50 | 100-120 | 10 | 2,5 |
| 6 | 150 | Стекло С52-1 | Трубка 21×1,2 | 35 | 1,2 | - | 1,0 |
| 7 | 300 | Стеклотекстолит электротехнический листовой по ГОСТ 12652-74 | 1000×40 | 50 | 1400-1600 | 4 | 20,0 |
|  | 400; 500 | Кирпич шамотный ША-1-5 по ГОСТ 8691-73 | 230×113×65 | 50 | 300-700 |  | 21,0 |
|  |  |  |  | 80 |  |  | 30,0 |
|  |  | Кирпич динасовый Д-2 по ГОСТ 1566-71 |  | 50 | 150-300 |  | 8,0 |
|  |  |  |  | 80 |  |  | 11.0 |

* Круги на вулканитовой связке.

Пункт 3.5. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в год. Порядок проведения периодических испытаний - по ГОСТ 15.001-73».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3. Контроль звуковых индексов - по ГОСТ 25961-83».

Пункт 3.2. Заменить ссылки: «п.п. 2.9 и 2.10» на «п. 2.10»; «п.п. 2.8; 2.11; 2.12» на «п.п. 2.8; 2.9; 2.11».

Раздел 4 дополнить пунктом 4.6.

«4.6. Коэффициент шлифования определяют при срабатывании круга до диаметра 0,75 от начального без охлаждения (для работ 6 и 7 - с охлаждением)».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1. На торцовой поверхности круга или этикетке должны быть четко нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование предприятия-изготовителя*;

условное обозначение круга (для D ≤ 150 мм допускается не наносить размеры круга, букву У, класс неуравновешенности, обозначение стандарта).

Допускается наносить указание о назначении круга вместо цифрового обозначения.

По согласованию с потребителем допускается наносить интервал звуковых индексов в количестве не более 3.

На кругах диаметром от 600 до 1500 мм звуковые индексы маркируют в соответствии с рецептурой (диаметром от 600 до 1200 мм - до 01.07.90);

штамп технического контроля;

номер партии или дату выпуска (месяц и две последние цифры года);

наибольшая частота вращения круга*.

* По заказу потребителя».

Пункт 5.2 исключить.

Пункт 5.4. Исключить слова: «быть водостойкой и».

Пункт 5.5 изложить в новой редакции:

«5.5. Остальные требования к маркировке, а также упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 27595-88».

Пункты 5.6-5.12 исключить.

Приложение изложить в новой редакции:

«Приложение

(обязательное)

Показания прибора «Звук - 107»

| Звуковой индекс | Интервал значений С1, м/с | Показания отсчетной шкалы прибора, кГц, для кругов размерами (D×d) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50×10 | 60×10 | 63×10 | 80×10 | 80×20 |
| 23 | От 2200 до 2400 | От 16,2 до 17,7 | От 14,4 до 15,7 | От 13,5 до 14,8 | От 11,4 до 12,4 | От 9,14 до 9,98 |
| 25 | Си. 2400 « 2600 | Св. 17,7 « 19,2 | Св. 15,7 « 17,0 | Св. 14,8 « 16,0 | Си. 12,4 « 13,5 | Св. 9,98 « 10,8 |
| 27 | « 2600 « 2800 | « 19,2 « 20,7 | « 17,0 « 18,3 | « 16,0 « 17,2 | « 13,5 « 14,5 | « 10,8 « 11,6 |
| 29 | « 2800 « 3000 | « 20,7 « 22,1 | « 18,3 « 19,6 | « 17,2 « 18,5 | « 14,5 « 15,6 | « 11,6 « 12,5 |
| 31 | « 3000 « 3200 | « 22,1 « 23,6 | « 19,6 « 20,9 | « 18,5 « 19,7 | « 15,6 « 16,6 | « 12,5 « 13,3 |
| 33 | « 3200 « 3400 | « 23,6 «25,1 | « 20,9 « 22,2 | « 19,7 « 20,9 | « 16,6 « 17,6 | « 13,3 « 14,1 |
| 35 | « 3400 « 3600 | « 25,1 « 26,6 | « 22,2 « 23,5 | « 20,9 « 22,1 | « 17,6 « 18,7 | « 14,1 « 15,0 |
| 37 | « 3600 « 3800 | « 26,6 « 28,0 | « 23,5 « 24,8 | « 22,1 « 23,4 | « 18,7 « 19,7 | « 15,0 « 15,8 |
| 39 | « 3800 « 4000 | « 28,0 « 29,5 | « 24,8 « 26,1 | « 23,4 « 24,6 | « 19,7 « 20,7 | « 15,8 « 16,6 |
| 41 | « 4000 « 4200 | « 29,5 « 31,0 | « 26,1 « 27,4 | « 24,6 « 25,8 | « 20,7 «21,8 | « 16,6 « 17,5 |
| 43 | « 4200 « 4400 | « 31,0 « 32,5 | « 27,4 « 28,7 | « 25,8 « 27,1 | « 21,8 « 22,8 | « 17,5 « 18,3 |
| 45 | « 4400 « 4600 | « 32,5 « 33,9 | « 28,7 « 30,0 | « 27,1 « 28,3 | « 22,8 « 23,9 | « 18,3 « 19,1 |
| 47 | « 4600 « 4800 | « 33,9 « 35,4 | « 30,0 « 31,4 | « 28,3 « 29,5 | « 23,9 « 24,9 | « 19,1 « 20,0 |
| 49 | « 4800 « 5000 | « 35,4 « 36,9 | « 31,4 « 32,7 | « 29,5 « 30,8 | « 24,9 « 25,9 | « 20,0 « 20,8 |
| 51 | « 5000 « 5200 | « 36,9 « 38,4 | « 32,7 « 34,0 | « 30,8 « 32,0 | « 25,9 « 27,0 | « 20,8 « 21,6 |
| Коэффициент формы F·104 м-1 |  | 73,80 | 65,31 | 61,52 | 51,85 | 41,57 |

Продолжение таблицы

| Звуковой индекс | Интервал значений С1, м/с | Показания отсчетной шкалы прибора, кГц, для кругов размерами (D×d) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100×20 | 125×20 | 125×32 | 150×32 | 175×32 |
| 23 | От 2200 до 2400 | От 8,12 до 8,86 | От 6,97 до 7,61 | От 5,78 до 6,30 | От 5,27 до 5,75 | От 4,79 до 5,23 |
| 25 | Св. 2400 до 2600 | Св. 8,86 до 9,59 | Св. 7,61 до 8,24 | Св. 6,30 до 6,83 | Св. 5,75 до 6,23 | Св. 5,23 до 5,66 |
| 27 | « 2600 « 2800 | « 9,59 « 10,3 | « 8,24 « 8,87 | « 6,83 « 7,35 | « 6,23 « 6,71 | « 5,66 « 6,10 |
| 29 | « 2800 « 3000 | « 10,3 « 11,1 | « 8,87 « 9,51 | « 7,35 « 7,88 | « 6,71 « 7,19 | « 6,10 « 6,53 |
| 31 | « 3000 « 3200 | « 11,1 « 11,8 | « 9,51 « 10,1 | « 7,88 « 8,40 | « 7,19 « 7,67 | « 6,53 « 6,97 |
| 33 | « 3200 « 3400 | « 11,8 « 12,5 | « 10,1 « 10,8 | « 8,40 « 8,93 | « 7,67 « 8,15 | « 6,97 « 7,40 |
| 35 | « 3400 « 3600 | « 12,5 « 13,3 | « 10,8 « 11,4 | « 8,93 « 9,45 | « 8,15 « 8,63 | « 7,40 « 7,84 |
| 37 | « 3600 « 3800 | « 13,3 « 14,0 | « 11,4 « 12,0 | « 9,45 « 9,98 | « 8,63 « 9,10 | « 7,84 « 8,49 |
| 39 | « 3800 « 4000 | « 14,0 « 14,8 | « 12,0 « 12,7 | « 9,98 « 10,5 | « 9,10 « 9,58 | « 8,49 « 8,71 |
| 41 | « 4000 « 4200 | « 14,8 « 15,5 | « 12,7 « 13,3 | « 10,5 « 11,0 | « 9,58 « 10,1 | « 8,71 « 9,15 |
| 43 | « 4200 « 4400 | « 15,5 « 16,2 | « 13,3 « 13,9 | « 11,0 « 11,6 | « 10,1 « 10,5 | « 9,15 « 9,58 |
| 45 | « 4400 « 4600 | « 16,2 « 17,0 | « 13,9 « 14,6 | « 11,6 « 12,1 | « 10,5 « 11,0 | « 9,58 « 10,0 |
| 47 | « 4600 « 4800 | « 17,0 « 17,7 | « 14,6 « 15,2 | « 12,1 « 12,6 | « 11,0 « 11,5 | « 10,0 « 10,5 |
| 49 | « 4800 « 5000 | « 17,7 « 18,5 | « 15,2 « 15,8 | « 12,6 « 13,1 | « 11,5 « 12,0 | « 10,5 « 10,9 |
| 51 | « 5000 « 5200 | « 18,5 « 19,2 | « 15,8 « 16,5 | « 13,1 « 13,7 | « 12,0 « 12,5 | « 10,9 « 11,3 |
| Коэффициент формы F·104 м-1 |  | 36,90 | 31,69 | 26,25 | 23,96 | 21,77 |

Продолжение таблицы

| Звуковой индекс | Интервал значений С1, м/с | Показания отсчетной шкалы прибора, кГц, для кругов размерами (D×d) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180×22 | 180×32 | 200×22 | 200×32 | 230×22 |
| 23 | От 2200 до 2400 | От 5,08 до 5,55 | От 4,70 до 5,13 | От 4,62 до 5,04 | От 4,36 до 4,75 | От 4,02 до 4,38 |
| 25 | Св. 2400 до 2600 | Св. 5,55 до 6,01 | Св. 5,13 до 5,55 | Св. 5,04 « 5,46 | Св. 4,75 до 5,15 | Св. 4,38 до 4,75 |
| 27 | « 2600 « 2800 | « 6,01 « 6,47 | « 5,55 « 5,98 | « 5,46 « 5,88 | « 5,15 « 5,55 | « 4,76 « 5,11 |
| 29 | « 2800 « 3000 | « 6,47 « 6,93 | « 5,98 « 6,41 | « 5,88 « 6,30 | « 5,55 « 5,94 | « 5,11 « 5,48 |
| 31 | « 3000 « 3200 | « 6,93 « 7,39 | « 6,41 « 6,84 | « 6,30 « 6,72 | « 5,94 « 6,34 | « 5,48 « 5,84 |
| 33 | « 3200 « 3400 | « 7,39 « 7,86 | « 6,84 « 7,26 | « 6,72 « 7,14 | « 6,34 « 6,73 | « 5,84 « 6,21 |
| 35 | « 3400 « 3600 | « 7,86 « 8,32 | « 7,26 « 7,69 | « 7,14 « 7,56 | « 6,73 « 7,13 | « 6,21 « 6,57 |
| 37 | « 3600 « 3800 | « 8,32 « 8,78 | « 7,69 « 8,12 | « 7,56 « 7,97 | « 7,13 « 7,53 | « 6,57 « 6,94 |
| 39 | « 3800 « 4000 | « 8,78 « 9,24 | « 8,12 « 8,54 | « 7,97 « 8,39 | « 7,53 « 7,92 | « 6,94 « 7,30 |
| 41 | « 4000 « 4200 | « 9,24 « 9,70 | « 8,54 « 8,97 | « 8,39 « 8,81 | « 7,92 « 8,32 | « 7,30 « 7,67 |
| 41 | « 4200 « 4400 | « 9,70 « 10,2 | « 8,97 « 9,40 | « 8,81 « 9,23 | « 8,32 « 8,71 | « 7,67 « 8,03 |
| 45 | « 4400 « 4600 | « 10,2 « 10,6 | « 9,40 « 9,83 | « 9,23 « 9,65 | « 8,71 « 9,11 | « 8,03 « 8,40 |
| 47 | « 4600 « 4800 | « 10,6 « 11,1 | « 9,83 « 10,3 | « 9,65 « 10,1 | « 9,11 « 9,51 | « 8,40 « 8,76 |
| 49 | « 4800 « 5000 | « 11,1 « 11,6 | « 10,3 « 10,7 - | « 10,1 « 10,5 | « 9,51 « 9,90 | « 8,76 « 9,13 |
| 51 | « 5000 « 5200 | « 11,6 « 12,0 | « 10,7 « 11,1 | « 10,5 « 10,9 | « 9,90 « 10,3 | « 9,13 « 9,50 |
| Коэффициент формы F·104 м-1 |  | 23,11 | 21,36 | 20,99 | 19,81 | 18,26 |

Продолжение таблицы

| Звуковой индекс | Интервал значений С1, м/с | Показания отсчетной шкалы прибора, кГц, для кругов размерами (D×d) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 230×32 | 250×32 | 300×32 | 300×51 | 400×32 |
| 23 | От 2200 до 2400 | От 3,90 до 4,26 | От 3,64 до 3,97 | От 3,08 до 3,36 | От 2,86 до 3,12 | От 2,31 до 2,52 |
| 25 | Св. 2400 до 2600 | Св. 4,26 « 4,61 | Св. 3,97 « 4,30 | Св. 3,36 « 3,64 | Св. 3,12 « 3,38 | Св. 2,52 « 2,73 |
| 27 | « 2600 « 2800 | « 4,61 « 4,97 | « 4,30 « 4,63 | « 3,64 « 3,92 | « 3,38 « 3,64 | « 2,73 « 2,94 |
| 29 | « 2800 « 3000 | « 4,97 « 5,32 | « 4,63 « 4,96 | « 3,92 « 4,20 | « 3,64 « 3,90 | « 2,94 « 3,15 |
| 31 | « 3000 « 3200 | « 5,32 « 5,68 | « 4,96 « 5,29 | « 4,20 « 4,48 | « 3,90 « 4,16 | « 3,15 « 3,36 |
| 33 | « 3200 « 3400 | « 5,68 « 6,03 | « 5,29 « 5,62 | « 4,48 « 4,76 | « 4,16 « 4,42 | « 3,36 « 3,57 |
| 35 | « 3400 « 3600 | « 6,03 « 6,39 | « 5,62 « 5,95 | « 4,76 « 5,05 | « 4,42 « 4,68 | « 3,57 « 3,78 |
| 37 | « 3600 « 3800 | « 6,39 « 6,74 | « 5,95 « 6,29 | « 5,05 « 5,33 | « 4,68 « 4,94 | « 3,78 « 3,99 |
| 39 | « 3800 « 4000 | « 6,74 « 7,10 | « 6,29 « 6,62 | « 5,33 « 5,61 | « 4,94 « 5,20 | « 3,99 « 4,20 |
| 41 | « 4000 « 4200 | « 7,10 « 7,45 | « 6,62 « 6,95 | « 5,61 « 5,89 | « 5,20 « 5,46 | « 4,20 « 4,41 |
| 43 | « 4200 « 4400 | « 7,45 « 7,81 | « 6,95 « 7,28 | « 5,89 « 6,17 | « 5,46 « 5,72 | « 4,41 « 4,62 |
| 45 | « 4400 « 4600 | « 7,81 « 8,16 | « 7,28 « 7,61 | « 6,17 « 6,45 | « 5,72 « 5,98 | « 4,62 « 4,83 |
| 47 | « 4600 « 4800 | « 8,16 « 8,52 | « 7,61 « 7,94 | « 6,45 « 6,73 | « 5,98 « 6,24 | « 4,83 « 5,04 |
| 49 | « 4800 « 5000 | « 8,52 « 8,87 | « 7,94 « 8,27 | « 6,73 « 7,01 | « 6,24 « 6,50 | « 5,04 « 5,25 |
| 51 | « 5000 « 5200 | « 8,87 « 9,23 | « 8,27 « 8,60 | « 7,01 « 7,29 | « 6,50 « 6,75 | « 5,25 « 5,46 |
| Коэффициент формы F·104 м-1 |  | 17,75 | 16,54 | 14,01 | 12,99 | 10,50 |

Продолжение таблицы

| Звуковой индекс | Интервал значений С1, м/с | Показания отсчетной шкалы прибора, кГц, для кругов размерами (D×d) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400×51 | 500×32 | 500×51 | 600×32(51) | 800×76 |
| 23 | От 2200 до 2400 | От 2,27 до 2,48 | От 1,85 до 2,02 | От 1,85 до 2,03 | От 1,54 до 1,68 | От 1,16 до 1,26 |
| 25 | Св. 2400 до 2600 | Св. 2,48 « 2,69 | Св. 2,02 « 2,18 | Св. 2,03 « 2,19 | Св. 1,68 « 1,82 | Св. 1,26 « 1,36 |
| 27 | « 2600 « 2800 | « 2,69 « 2,90 | « 2,18 « 2,35 | « 2,19 « 2,36 | « 1,82 « 1,96 | « 1,36 « 1,47 |
| 29 | « 2800 « 3000 | « 2,90 « 3,10 | « 2,35 « 2,52 | « 2,36 « 2,53 | « 1,96 « 2,10 | « 1,47 « 1,58 |
| 31 | « 3000 « 3200 | « 3,10 « 3,31 | « 2,52 « 2,69 | « 2,53 « 2,70 | « 2,10 « 2,24 | « 1,58 « 1,68. |
| 33 | « 3200 « 3400 | « 3,31 « 3,52 | « 2,69 « 2,86 | « 2,70 « 2,86 | « 2,24 « 2,38 | « 1,68 « 1,78 |
| 35 | « 3400 « 3600 | « 3,52 « 3,72 | « 2,86 « 3,02 | « 2,86 « 3,03 | « 2,38 « 2,52 | « 1,78 « 1,89 |
| 37 | « 3600 « 3800 | « 3,72 « 3,93 | « 3,02 « 3,19 | « 3,03 « 3,20 | « 2,52 « 2,66 | « 1,89 « 2,00 |
| 39 | « 3800 « 4000 | « 9,93 « 4,14 | « 3,19 « 3,36 | « 3,20 « 3,37 | « 2,66 « 2,80 | « 2,00 « 2,10 |
| 41 | « 4000 « 4200 | « 4,14 « 4,34 | « 3,36 « 3,53 | « 3,37 « 3,54 | « 2,80 « 2,94 | « 2,10 « 2,20 |
| 43 | « 4200 « 4400 | « 4,34 « 4,55 | « 3,53 « 3,70 | « 3,54 « 3,71 | « 2,94 « 3,08 | « 2,20 « 2,31 |
| 45 | « 4400 « 4600 | « 4,55 « 4,76 | « 3,70 « 3,86 | « 3,71 « 3,8,7 | « 3,08 « 3,22 | « 2,31 « 2,41 |
| 47 | « 4600 « 4800 | « 4,76 « 4,96 | « 3,86 « 4,03 | « 3,87 « 4,04 | « 3,22 « 3,36, | « 2,41 « 2,52 |
| 49 | « 4800 « 5000 | « 4,96 « 5,17 | « 4,03 « 4,20 | « 4,04 « 4,21 | « 3,36 « 3,50 | « 2,52 « 2,62 |
| 51 | « 5000 « 5200 | « 5,17 « 5,38 | « 4,20 « 4,37 | « 4,21 « 4,38 | « 3,50 « 3,64 | « 2,62 « 2,73 |
| Коэффициент формы F·104 м-1 |  | 10,34 | 8,40 | 8,42 | 7,00 | 5,25 |

Продолжение таблицы

| Звуковой индекс | Интервал значений С1, м/с | Показания отсчетной шкалы прибора, кГц, для кругов размерами (D×d) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 800×100 | 900×100 | 1000×100 | 1200×100 | 1500×150 |
| 23 | От 2200 до 2400 | От 1,14 до 1,24 | От 1,00 до 1,12 | От 0,93 до 1,01 | От 0,77 до 0,81 | От 0,62 до 0,67 |
| 25 | Св. 2400 до 2600 | Св. 1,24 « 1,35 | Св. 1,12 « 1,21 | Св. 1,01 « 1,10 | Св. 0,84 « 0,91 | Св. 0,67 « 0,73 |
| 27 | « 2600 « 2800 | « 1,35 « 1,45 | « 1,21 « 1,30 | « 1,10 « 1,18 | « 0,91 « 0,98 | « 0,73 « 0,79 |
| 29 | « 2800 « 3000 | « 1,45 « 1,56 | « 1,30 « 1,40 | « 1,18 « 1,26 | « 0,98 « 1,05 | « 0,79 « 0,84 |
| 31 | « 3000 « 3200 | « 1,56 « 1,66 | « 1,40 « 1,49 | « 1,26 « 1,35 | « 1,05 « 1,12 | « 0,84 « 0,90 |
| 33 | « 3200 « 3400 | « 1,66 « 1,76 | « 1,49 « 1,58 | « 1,35 « 1,43 | « 1,12 « 1,19 | « 0,90 « 0,95 |
| 35 | « 3400 « 3600 | « 1,76 « 1,87 | « 1,58 « 1,68 | « 1,43 « 1,52 | « 1,19 « 1,26 | « 0,95 « 1,01 |
| 37 | « 3600 « 3800 | « 1,87 « 1,97 | « 1,68 « 1,77 | « 1,52 « 1,60 | « 1,26 « ,1,33 | « 1,01 « 1,07 |
| 39 | « 3800 « 4000 | « 1,97 « 2,07 | « 1,77 « 1,86 | « 1,60 « 1,69 | « 1,33 « 1,40 | « 1,07 « 1,12 |
| 41 | « 4000 « 4200 | « 2,07 « 2,18 | « 1,86 « 1,96 | « 1,69 « 1,77 | « 1,40 « 1,47 | « 1,12 « 1,18 |
| 43 | « 4200 « 4400 | « 2,18 « 2,28 | « 1,96 « 2,05 | « 1,77 « 1,85 | « 1,47 « 1,54 | « 1,18 « 1,24 |
| 45 | « 4400 « 4600 | « 2,28 « 2,39 | « 2,05 « 2,14 | « 1,85 « 1,94 | « 1,54 « 1,61 | « 1,24 « 1,29 |
| 47 | « 4600 « 4800 | « 2,39 « 2,49 | « 2,14 « 2,24 | « 1,94 « 2,02 | « 1,61 « 1,68 | « 1,29 « 1,35 |
| 49 | « 4800 « 5000 | « 2,49 « 2,59 | « 2,24 « 2,33 | « 2,02 « 2,11 | « 1,68 « 1,75 | « 1,35 « 1,40 |
| 51 | « 5000 « 5200 | « 2,59 « 2,70 | « 2,33 « 2,42 | « 2,11 « 2,19 | « 1,75 « 1,82 | « 1,40 « 1,46 |
| Коэффициент формы F·104 м-1 |  | 5,18 | 4,66 | 4,21 | 3,50 | 2,81 |

При повторных определениях звукового индекса показания прибора должны находиться в интервале l,06 fmax ≥ f ≥ 0,95 fmin, где f - показание прибора; fmax, fmin - верхняя и нижняя границы интервала замаркированного звукового индекса.

(ИУС № 8 1988 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 21963-82 Круги отрезные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.05.89 № 1274

Дата введения 01.01.91

На обложке и первой странице стандарта под словами «Издание официальное» проставить букву: Е.

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «для нужд народного хозяйства и экспорта».

Таблицы 1, 2. Головка. Заменить обозначение: d на .

Таблица 2. Графу d дополнить значением: (80) для D = 400 и 800 мм, (127) для D = 1000 и 1200 мм;

таблицы 1, 2 дополнить примечаниями - 2, 3:

«2. По заказу потребителя допускается изготовлять круги с размерами, отличными от указанных в табл. 1 и 2.

3. Предельное отклонение для d = 10 мм должно быть +0,21 мм».

Пункт 2.3. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

мм

| Размеры | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Наружный диаметр D: |  |
| До 100 | ±2 |
| Св. 100 « 300 | ± 3 |
| « 300 « 600 | ±6 |
| « 600 « 1200 | ±8 |
| « 1200 | ±10 |
| Высота Н: |  |
| До 0,8 | ±0,1 |
| Св. 0,8 « 3,0 | ±0,2 |
| « 3,0 « 5,0 | ±0,3 |
| « 5,0 « 10,0 | ±0,4 |
| « 10,0 | ±0,5 |

Пункт 2.4. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

Таблица 5

мм

| D | Неравномерность высоты круга для Η |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,6 | Св. 1,6 до 6 | Св. 6 до 12 | Св. 12 |
| До 200 | 0,1 | 0,2 |  |  |
| Св. 200 » 500 | 0,3 | 0,4 | - | - |
| » 500 » 800 | - | 0,5 | 0,6 | - |
| » 800 » 1200 | - |  | 0,7 | - |
| » 1200 | - | - | - | 0,8 |

Пункт 2.6. Исключить слова: «Вогнутость или».

Пункт 2.13. Заменить значения: «80 и 100 м/с» на «60*, 80 и 100 м/с)»;

дополнить сноской:

«* По согласованию с потребителем».

Пункт 2.16. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

Таблица 6

| Вид круга | Наружный диаметр круга, мм | Обрабатываемый материал | Размеры заготовки, мм | Рабочая скорость круга, м/с | Подача, мм/мин | Мощность электродвигателя, кВт, не менее | Коэффициент шлифования, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180-230 | Сталь 45 по ГОСТ 1050-88 | D3= (0,1-0,l2)DК | 80 | 800-1200 | 4 | 1,6 |  |
|  | 300 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  | Сталь 12Х18Н1ОТ по ГОСТ 5632-72 |  |  | 300- 800 |  | 1,8 |  |
|  | 600 | Сталь 45 |  |  |  | 36 | 1,6 |  |
|  | 800 |  |  |  | 450-700 | 60 |  |  |
|  | 900 | Сталь 45 или сталь 12Х18Н10Т |  |  |  | 80 |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 1200 |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  | 1500 |  |  |  |  | 220 |  |  |

Продолжение таблицы

| 1 | 100 | Труба Dy = 15 по ГОСТ 3262:-75 | 21,3×2,8 | 50 | 200-300 | 2,5 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 |  |  |  |  | 3,0 |  |
|  | 175 |  |  |  |  | 4,0 |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  | 7,0 |  |
|  | 300 |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  | 180-230 |  |  | 60; 80 |  | 2,0 | 1,8 |
|  | 250 | Труба по ГОСТ 8732-78 из стали 10 по ГОСТ 8731-74 | 57×4 |  |  | 3,0 | 1.9 |
|  | 400 |  | 80×4 |  |  | 5,5 |  |
|  | 500 |  | 100×4 |  |  | 7,5 |  |
|  | 150* | Сталь 65Г по ГОСТ 14959-70 | 5 | 50 | 150-200 | 0,75 | 0,24 |
|  | 300* | Сталь 45 | D3= (0,13-0,l5)DК | 60 |  | 15,0 | 0,45 |
| 2 | 600 | Сталь 12Х18НШТ | D3= (0,1-0,l2)DК | 80 | 800-1200 | 36 | 4,0 |
|  | 800 |  |  |  | 600-700 | 60 |  |
|  | 900 |  |  |  |  | 80 |  |
|  | 1200 |  |  |  |  | 150 |  |
|  | 1500 |  |  |  |  | 220 |  |
| 3 | 300 | Сталь 45 |  |  | 800-1200 | 14 | 1.2 |
|  | 400 |  |  |  |  | 17 |  |
|  | 500 |  |  |  |  | 25 |  |
|  | 600 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | 300 | Сталь Р6М5 по ГОСТ 19265-73 |  |  |  | 14 | 2,5 |
|  | 400 |  |  |  |  | 17 |  |
| 4 | 400 | Титановый сплав ВТ8, ВТ20 |  | 50-80 | 300-700 | 17 | 0,7 |
|  | 500 |  |  |  |  | 25 |  |
| 5 | 100 | Магнитопровод из стали электротехнической СТ 341,3 по ГОСТ 21427.1-83 | 12,5×16 | 50 | 100-200 | 2,5 | 2,5 |
|  | 150 |  | 20×20 |  |  | 3 |  |
|  | 175 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 200 |  | 20×25 |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 300 |  | 40×25 |  |  | 10 |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| 6 | 160; | Стекло С52-1 | Трубка 21×1,2 | 35 | 1,2 | 2 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 300 | Стеклотекстолит электротехнический листовой по ГОСТ 12652-74 | 1000×40 | 50 | 1400-1600 | 4 | 20,0 |
|  | 400; 500 | Кирпич шамотный ША-1- 5 по ГОСТ 8691-73 | 230×113×65 | 50 | 300-700 |  | 21,0 |
|  |  |  |  | 80 |  |  | 30,0 |
|  |  | Кирпич динасовый Д-2 по ГОСТ 1566-71 |  | 50 | 150-300 |  | 6,0 |
|  |  |  |  | 80 |  |  | 11,0 |

* Круги на вулканитовой связке.

Примечание. С 01.01.92 значение коэффициента шлифования для кругов из хромотитанистого электрокорунда наружным диаметром 500 мм должно быть умножено на 1,15; наружным диаметром 900 и 1200 мм - на 1,3 при резке стали 12Х18Н10Т.».

Пункт 3.5. Исключить ссылку: «по ГОСТ 15.001-73».

Пункт 4.6. Исключить слова: «без охлаждения (для работ 6 и 7 с охлаждением)».

(ИУС № 8 1989 г.)

Изменение № 4; ГОСТ 21963-82 Круги отрезные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 17.02.92 № 160

Дата введения 01.10.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначения: (СТ СЭВ 562-77, СТ СЭВ 563-77).

Вводную часть дополнить абзацем:

«Требования настоящего стандарта в части разд. 1, 2 (кроме п. 2.2), 4, 5, п.п. 3.4 и 3.5 являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми».

Пункты 1.2, 2.3. Заменить обозначения размеров: Η на Т, d на Н.

Раздел 1 дополнить пунктом - 1.3:

«1.3. По заказу потребителя допускается изготовление кругов с размерами по ИСО 603/11-81, указанными в приложении 2».

Пункт 2.2. Таблица 3. Исключить графу: «марка».

Пункт 2.16. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Коэффициенты шлифования кругов на бакелитовой связке должны соответствовать указанным в табл. 6, кругов на вулканитовой связке - в табл. 7»;

таблица 6. Графа «Наружный диаметр круга, мм», Исключить значения: 150*; 300*; сноску исключить;

примечание. Исключить дату: «С 01.01.92»;

пункт дополнить таблицей - 7:

Таблица 7

| Вид круга | Наружный диаметр круга, мм | Обрабатываемый материал | Размеры заготовки, мм | Рабочая скорость круга, м/с | Подача, мм/мин. | Мощность электродвигателя, кВт, не менее | Коэффициент шлифования, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100; 125 | Сталь 68ГА по ГОСТ 1071 | Ø3,5 | 50 | 50- 200 | 10 | 0,80 |
|  | 150 | Сталь 65Г по ГОСТ 14959 | Ø5 |  | 150-200 | 0,75 | 0,24 |
|  | 150; 175 | Цанга по ГОСТ 1677 из стали 65Г | Длина паза 70 мм, толщина стенки 1,5-15 мм |  | 50-200 | 1.0 | 0,58 |
|  | 200; 250; 300 | Сталь 45Х по ГОСТ 4543 | D3 = (0,07-0,08) DK |  |  | 16 | 0,75 |
|  | 300 | Сталь ШХ15 по ГОСТ 801 | D3 = 0,14 DK |  |  | 10 | 0,60 |
|  |  | Сталь 45 | D3 = (0,13-0,115) DK | 60 | 150- 200 | 15 | 0,45 |
|  | 400 | Сталь 40Х по ГОСТ 4543 | D3 = 0,08 DK | 50 | 700- 900 | 15 | 0,75 |
|  |  | Труба из стали 45 | 26×4.5 |  |  | 7,5 | 0,56 |
| 1 | 400 | Сталь Р6М5К5 по ГОСТ 19266 | D3 = 0,063 DK | 50 | 700-900 | 7,5 | 0,14 |
|  |  | Сталь СГ28по ГОСТ 5632 | Слиток 100×100 |  |  |  | 0,60 |
|  | 500 | Сталь 40Х | D3 = 0,25 DK |  |  | 15 | 0,80 |

Примечание. Значение коэффициента шлифования при работе с рабочей скоростью 60 м/с должно быть умножено на 1,1; при работе с рабочей скоростью 80 м/с - на 1,4».

Раздел 2 дополнить пунктами - 2.17, 2.18:

«2.17. На торцовой поверхности круга или этикетке должны быть четко нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование предприятия-изготовителя (по заказу потребителя);

условное обозначение круга (для D ≤ 150 мм допускается не наносить размеры круга, букву У, класс неуравновешенности, обозначение стандарта).

Допускается наносить указание о назначении круга вместо цифрового обозначения.

По согласованию с потребителем допускается наносить интервал звуковых индексов в количестве не более 3;

штамп технического контроля;

номер партии или дату выпуска (месяц и две последние цифры года);

наибольшая частота вращения круга (по заказу потребителя).

2.18. Остальные требования к маркировке, а также упаковка - по ГОСТ 27595».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 27596»,

Стандарт дополнить приложением 2:

«Приложение 2

Размеры кругов по ИСО 603/2-81 мм

| D | Т |  | Н |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не менее | не более |  |
| 63; 80 | 0,8 | 3.2 | 9,53; 10; 13 |
| 100 |  |  | 9,53; 10; 16; 20 |
| 126 |  |  | 22, 23* |
| 150 |  |  | 16; 20; 32 |
| 180 |  |  | 16; 22, 23*; 32 |
| 200 |  |  | 16; 20; 32 |
| 230 | 1,6 | 4,0 | 22, 23* |
| 250 |  |  | 16; 32 |
| 300 |  |  | 22, 23*; 30 |
| 350 | 2,5 | 4,0 | 32 |
| 400 | 2,5 | 5,0 | 32; 40 |
| 500 | 3,2 | 6,0 | 32; 40; 76,2 |
| 600 | 4,0 | 8,0 | 32; 60; 76,2 |

* Для кругов, предназначенных для ручных шлифовальных машин».

(ИУС № 5 1992 г.)